## Art. 19/A -Art. 22-Art. 25

Descrizione:

Adesivo epossidico trasparente, bicomponente, rapido, fluido in grado di sviluppare legami tenaci. Non contiene solventi, non ritira. Confezione in bicartuccia e flaconi.

Campi di impiego:

Incollaggio strutturale di metalli, vetro, ceramica, marmo, legno, materie plastiche  rigide  (tranne

politene, polipropilene e teflon) e gomme. Data la elevata velocità di reazione (qualche  minuto  a

20°C) se ne consiglia l’utilizzo per assemblare piccole superfici, miscelando limitate  quantità   di

prodotto per volta.

Caratteristiche prodotto:

Rapporto mix in volume          1/1

Tempo di utilizzazione

Pot – lyfe A+B                         6-7 min

Indurimento a 25°C                  1-3 ore

Resistenza alla trazione            (daN/cm2)

dopo 10 min                        7-10

dopo 15 min                      20-25

dopo   3 ore                     110-130

L’adesivo indurisce a temperatura ambiente in 25 minuti ca. La massima forza  di  incollaggio  si ottiene dopo alcune ore.

Condizioni di impiego:

Applicazione :

assicurarsi che le parti da incollare siano perfettamente pulite da oli, grassi o ossidi superficiali.

Se possibile carteggiare le superfici e pulire con acetone. Al momento dell’incollaggio  estrudere

dalla cartuccia con miscelatore statico  utilizzando  una  pistola  manuale  o  una  pistola  ad  aria

compressa. Il prodotto miscelato può essere usato fino ad un massimo di 7 minuti a seconda del-

le quantità in uso. Il bicomponente Gefix può essere deposto su uno solo dei pezzi da unire ;    le

due parti devono essere tenute in contatto fino a che l’adesivo sarà indurito.

Imballo:

Bicartuccia in varie dimensioni

Flaconi in varie dimensioni

Immagazzinaggio/   6 mesi nei contenitori originali a 20°C

# Durata del prodotto