# ARTICOLO A00221

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

E’ composto da un singolo componente, un adesivo con media viscosità che serve a fornire un incollaggio forte e incolore, quando esposto alla luce ultra – violetta.

APPLICAZIONI TIPICHE

Gefix UV 221 è stato formulato per fornire una tenuta molto elevata nell’incollaggio di vetro su metallo in una varietà di applicazioni. L’articolo 221 può essere impiegato per incollare vetro su vetro. Il 221 agisce molto rapidamente per produrre incollaggi forti.

PROPRIETA’

Valore

Tipologia chimica					Uretano acrilato estere

Aspetto							Liquido, sottile, nebbioso (non trasparente)

Quando agisce chiaro, incolore

Gravità specifica					1.09

Viscosità cPs				gamma		2000 – 3000

Valore tipico	2500

Tempo fissione				secondi		<5

Profondità di azione				(mm)	2

Tenuta					gamma		18 – 25

Indice di refrattarietà					1.4640

Durevolezza						66

Indice di luminosità				(°c)	>100

Durata					mesi		12

Varietà di temperatura (°c)		continua	da – 50 a + 120

Intermittente	da – 50 a + 150

MECCANISMO DI AZIONE

Il Gefix 221 è formulato per agire quando viene esposto a radiazioni ultraviolette di 310 nm ed oltre.

VALORI DI RENDIMENTO

Tempi di fissaggio su vetro in secondi, adoperando una lampada a vapore Hg.

10mW/cm2…………………………….<5

30mW/cm2…………………………….<3

Tempi di azione su superficie ( il 221 non agisce fino a che la superficie non è asciutta).

10mW/cm2…………………………….non raccomandata

30mW/cm2…………………………….60

La percentuale dell’azione, la profondità di azione e la bordatura della superficie dell’adesivo dipenderà dall’intensità della luce UV, il tempo di esposizione, dal rendimento dello spettro di luce UV e dalla trasmissione della luce dei sostrati da incollare. Le profondità di azione fino a 6 mm possono essere

contenute con lampade con luci altamente luminosi e lunghi periodi di azione. Per acquisire un’azione dal rendimento veloce controllato, viene consigliato l’utilizzo di lampade ad elevata luminosità.

RESISTENZA TIPICA ALL’AMBIENTE

Resistenza al calore

Il Gefix 221 non è indicato per l’impiego a temperature molto elevate. A 120°c la resistenza dell’incollaggio sarà – 25%  della tenuta a 21°c.

Periodi di esposizione agli agenti di calore

Il Gefix 221 mostra un’eccellente resistenza ai periodi di esposizione a fonti di calore. Normalmente l’esposizione al calore per un periodo prolungato si manifesta nell’agire totalmente su una qualsiasi resina che possa rimanere. Ciò ha l’effetto di aumentare la tenuta dell’incollaggio quando viene successivamente testata a 21°c.

Resistenza a solventi chimici

Gli adesivi a raggi UV Gefix mostrano un’eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli oli e solventi inclusi gli alcolici, acqua alcolica di metile. Gli adesivi ad azione UV non sono consigliati per l’impiego con ossigeno puro o tracce cloridiche.

INFORMAZIONI GENERALI

Per una manipolazione sicura di questo prodotto consultare il materiale illustrativo dei dati tecnici. Gli adesivi ad azione UV agiscono solo quando esposti alla luce UV alla corretta lunghezza d’onda e a efficiente intensità. La velocità di azione può variare quando il bulbo della lampada UV opera.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO

Gli adesivi a raggi UV sono molto sensibili alla luce a raggi UV, tali misure devono essere prese per proteggere l’adesivo dall’esposizione alla luce Ultra – violetta della lampada, la luce artificiale e quella solare per prevenire azioni indesiderate.

Gli adesivi dovrebbero essere applicati sulle parti pulite ed asciutte. Una volta che l’adesivo viene applicato, le parti possono essere posizionate correttamente e poi esposte alle luce UV per iniziare l’azione. Assicurarsi che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Applicare l’adesivo su una superficie, unire le parti ed esporre alla luce UV. Alternativamente, le parti possono essere assemblate e l’adesivo applicato intorno alla giunzione prima dell’azione , l’adesivo in eccesso può essere eliminato con alcol. Il prodotto può essere maneggiato e utilizzato dalla bottiglia. Sono praticabili anche sistemi di distribuzione per elevati volumi di applicazioni. I tubicini di alimentazione del sistema di distribuzione devono avere un colore nero, opaco – UV per evitare che l’adesivo agisca in essi. Prego contattare il Vostro rappresentante per ulteriori consigli sulle soluzioni di distribuzione.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in un’area fresca lontano dalla luce diretta del sole. La refrigerazione a 5° fornisce un’ottima stabilità di conservazione.

ASPETTO

Le bottiglie di colore nero………………………….100gr, 250gr, 1Kg.

Sono disponibili all’ingrosso per l’utilizzo con sistemi di distribuzione.

INDICE DEI DATI

I dati qui contenuti possono essere riportati come gamma e/o valore tipo.

I valori sono basati come effettivi dati del test e sono verificati su base regolare.

ANNOTAZIONI

Le informazioni qui contenute vengono prodotte in buona fede e sono ritenute affidabili ma solo come guida. La Gefix e i suoi agenti non possono assumersi responsabilità e carichi per i risultati ottenuti nell’utilizzo di questi prodotti da persone i cui metodi di impiego vanno al di fuori o oltre il nostro controllo. E’ responsabilità dell’utente determinare l’adattabilità di uno qualsiasi dei prodotti e dei metodi di utilizzo o di preparazione all’utilizzo menzionato nelle nostre schede tecniche e inoltre è responsabilità dell’utente  osservare e adottare tali precauzioni quali consigliabili per la protezione del personale e precisamente nella manipolazione e l’utilizzo di uno qualsiasi dei nostri prodotti.