00026

Descrizione:

Adesivo epossidico trasparente, bicomponente, fluido in grado di sviluppare legami tenaci. Non contiene solventi non ritira.

Campi di impiego:

Incollaggio strutturale di metalli, vetro, ceramica, marmo, legno, materie plastiche rigide  (tran-

ne politene, polipropilene e teflon) e gomme.

Può essere utilizzato per riempimento come resina colabile non presentando alcun ritiro.

Applicazione:

Assicurarsi che le parti da incollare siano perfettamente pulite da oli, grassi o ossidi superficiali

Se possibile carteggiare le superfici e pulire con acetone. Al  momento dell’ incollaggio  misce-

lare bene la parte A con una uguale quantità di parte B. Il prodotto  miscelato può  essere  usato

fino ad un massimo di un’ora a seconda delle quantità in uso. L’epossidico 26  può   essere  de-

posto su uno solo dei pezzi da unire; le due parti devono essere tenute in contatto fino a  che  lo

adesivo sarà indurito.   L’adesivo   indurisce   a     temperatura   ambiente    in  5-6 ore, a  caldo

(80-100°C) il tempo di indurimento può ridursi fino a 20’. La massima forza di  incollaggio  si

ottiene dopo alcuni giorni.

Caratteristiche chimico-fisiche:                     parte A         parte B        A+B

# Colore                                                                giallo            trasp/incol    giallo/trasp

# Contenuto solido %                                           100               100               100

# Peso specifico a 20°C g/cm3                             0.97              1.1

# Viscosità a 20°C cps                                          30000            18000

# Rapporto di miscelazione in peso                      1                    1

# Tempo di utilizzazione per masse di 150 g. min                                        60

# Resistenza a taglio dopo 48 ore

# (provini in ferro) da N/cm2                                                                         110/130

# Durezza shore D de film                                                                              75/80

Imballo:

Flaconi in varie dimensioni

Immagazzinaggio: 12 mesi nei contenitori originali a 20°C